# 30с41нж стальные задвижки

### 1. Назначение стальной задвижки 30с41нж

Задвижка стальная клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая, предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах.

### 2. Технические характеристики стальной задвижки 30с41нж

| Наименование | 30с41нж |
| --- | --- |
| Проход условный ДУ, мм | ДУ50 | ДУ80 | ДУ100 | ДУ150 | ДУ200 | ДУ250 | ДУ300 |
| Масса, кг (не более) | 17 | 30 | 40 | 90 | 125 | 265 | 440 |
| Строительная длина, мм ГОСТ 3706-83 | 180 | 210 | 230 | 280 | 330 | 450 | 500 |
| Давление рабочее, РУ | 1,6 Мпа (16кгс/см2) |
| Температура рабочей среды | от -40С до +425С |
| Способ управления | Ручной (от маховика) |
| Герметичность затвора | Соответствует классу " В " ГОСТ 9544-93 |
| Тип соединения | Фланцевый: Фланцы задвижек 30с41нж - по ГОСТ 12819 исполнение 1, Ответные фланцы - по ГОСТ 12820-80, 12821-80 |
| Коэффициент сопротивления | 1,0 |
| Рабочая среда | Холодная вода, горячая вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| Материал вставки | Наплавленная нержавеющая сталь |
| Рабочее положение задвижек | Любое |
| Рабочее положение затвора | Полностью открыто или полностью закрыто |
| Направление подачи среды | Любое |

### 3. Материал деталей стальной задвижки 30с41нж

| Наименование деталей | Материал |
| --- | --- |
| Корпус | Ст.35Л |
| Крышка | Ст.35Л |
| Диск | Ст.35Л |
| Маховик | Ст.35Л |
| Шпиндель | Ст.35Л |
| Втулка резьбовая | Бронза Бр.АЖ 9-4 |
| Сальник | Ст. 35Л |

### 4. Маркирование стальной задвижки 30с41нж

На лицевой стороне корпуса задвижки нанесена маркировка:

PN 16

50, (80), (100), (150), (200), (250), (300)

где: PN-условное давление среды, кгс/см2;

50, (80), (100), (150), (200), (250), (300) - условный проход, мм.

5. Конструкция стальной задвижки 30с41нж 1. Ось; 2. Корпус; 3. Клин; 4. Шпиндель; 5. Маховик; 6. Гайка; 7. Втулка резьбовая; 8. Гайка; 9. Сальник; 10. Набивка сальниковая; 11. Крышка; 12,13. Прокладка. арматурный завод цены на задвижки 30с41нж 30лс41нж 30с941нж 19с53нж 30с541нж ДУ400