Материалы основных деталей:

| Наименование детали | Материал по ГОСТ |
| --- | --- |
|  | Исполнение У | Исполнение ХЛ |
| Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Захлопка | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Прокладка | ПОН-А | ПОН-Б |
| Болт | Сталь 20 | Сталь 20Х3А |
| Вилка | 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
| Ось | 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
| Фланец | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Гайка | Сталь 35 | 40Х |
| Шпилька | Сталь 35 | 30ХМА |
| Наплавка в корпусе | Корозионностойкая наплавка | Корозионностойкая наплавка |
| Наплавка на захлопке | Корозионностойкая наплавка | Корозионностойкая наплавка |